辅助支撑材料

多孔核壳结构Ni@C纳米棒的制备及其对高氯酸铵热分解催化性能

李丽1，柯香2，安亭1，宋振伟1，王宁2，郝嘎子2，姜炜2*

（1.西安近代化学研究所，陕西，西安，710065；

2. 南京理工大学化工学 国家特种超细粉体技术研究中心，江苏 南京，210094）

图S1为Ni-MOF在惰性气体Ar气中的TG曲线（50~800 ℃），从图中可以发现，Ni-MOF在惰性气体中煅烧主要有三个受热质量损失过程：①在50~200 ℃的质量损失是由Ni-MOF吸附的水分与溶剂挥发导致；②在200~450 ℃的质量损失是由于Ni-MOF中的有机配体PTA热分解所导致的，在此分解过程中，PTA中的一部分O原子与C原子结合挥发性的CO和CO2，一部分O原子与H原子生产挥发性的H2O，同时，金属Ni2+与O原子或者H2O反应生成NiO，此外，剩下的C原子将转化为非晶态的单质C；③在450~550 ℃的质量损失是由于单质C还原NiO生成金属Ni和挥发性的CO或CO2所导致的。当温度高于550 ℃后，Ni-MOF完全分解为金属Ni和C的复合物，质量约占Ni-MOF的22.0%且不再发生变化。因而，煅烧温度应不低于550 ℃，结合温度对碳材料石墨化程度的影响，本文最终采用800、900和1000 ℃三个不同煅烧温度。

图S1  Ni-MOF热稳定性图

Fig. S1 Thermo stable characterizations of Ni-MOF

收稿日期：2018-00-00；修回日期：2018-00-00；

项目基金：国家自然基金（NO.21805139）；中央高校基本科研业务费专项资金资助（NO.30918011312）

作者简介：李丽（1969年--），性别：女，职称：高级工程师，主要从事含能材料制备研究。e-mail：253156115@qq.com

通讯联系人：姜炜（1972年--），性别：男，职称：研究员，主要从事纳米含能材料制备及应用研究。e-mail：superfine_jw@126.com