表1不同工艺的单基发射药抗冲击强度表
Table 1. Impact strength of single-base propellants under different process conditions
	sample
	factors
	impact strength / kJ·m-2

	
	x1 / min
	x2 / %
	x3
	x4
	x5 / ℃
	

	1
	30
	12.82
	0.9
	0.909 
	20
	15.902 

	2
	60
	12.82
	0.9
	0.909 
	20
	21.853 

	3
	90
	12.82
	0.9
	0.909 
	20
	18.418 

	4
	60
	12.82
	0.8
	0.909 
	20
	14.615 

	5
	60
	12.82
	1.0
	0.909 
	20
	21.378 

	6
	60
	12.82
	1.1
	0.909 
	20
	20.823 

	7
	60
	12.82
	0.9
	0.909 
	25
	16.921 

	8
	60
	12.82
	0.9
	0.909 
	30
	16.290 

	9
	60
	12.82
	0.9
	2.000 
	20
	17.126 

	10
	60
	12.82
	0.9
	1.111 
	20
	19.650 

	11
	60
	12.82
	0.9
	0.769 
	20
	20.868 

	12
	60
	12.82
	0.9
	0.500 
	20
	17.730 

	13
	60
	11.99
	0.9
	0.909 
	20
	9.918 

	14
	60
	12.41
	0.9
	0.909 
	20
	24.536 

	15
	60
	12.62
	0.9
	0.909 
	20
	27.570 


Note: x1 denotes the plasticization time, x2 denotes the nitrogen content, x3 denotes the solvent-to-NC ratio, x4 denotes the ethanol/ether ratio and x5 denotes the plasticization temperature.

