表1不同工艺的单基发射药抗冲击强度表

Table 1. Impact strength of single-base propellants under different process conditions

| sample | factors |  |  |  |  | impact strength / kJ·m-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | x1 / min | x2 / % | x3 | x4 | x5 / ℃ |  |
| 1 | 30 | 12.82 | 0.9 | 0.909 | 20 | 15.902 |
| 2 | 60 | 12.82 | 0.9 | 0.909 | 20 | 21.853 |
| 3 | 90 | 12.82 | 0.9 | 0.909 | 20 | 18.418 |
| 4 | 60 | 12.82 | 0.8 | 0.909 | 20 | 14.615 |
| 5 | 60 | 12.82 | 1.0 | 0.909 | 20 | 21.378 |
| 6 | 60 | 12.82 | 1.1 | 0.909 | 20 | 20.823 |
| 7 | 60 | 12.82 | 0.9 | 0.909 | 25 | 16.921 |
| 8 | 60 | 12.82 | 0.9 | 0.909 | 30 | 16.290 |
| 9 | 60 | 12.82 | 0.9 | 2.000 | 20 | 17.126 |
| 10 | 60 | 12.82 | 0.9 | 1.111 | 20 | 19.650 |
| 11 | 60 | 12.82 | 0.9 | 0.769 | 20 | 20.868 |
| 12 | 60 | 12.82 | 0.9 | 0.500 | 20 | 17.730 |
| 13 | 60 | 11.99 | 0.9 | 0.909 | 20 | 9.918 |
| 14 | 60 | 12.41 | 0.9 | 0.909 | 20 | 24.536 |
| 15 | 60 | 12.62 | 0.9 | 0.909 | 20 | 27.570 |

Note: x1 denotes the plasticization time, x2 denotes the nitrogen content, x3 denotes the solvent-to-NC ratio, x4 denotes the ethanol/ether ratio and x5 denotes the plasticization temperature.